## Slide 1
Исследование изменения основных физико-механических свойств разных видов бумаги и картона под действием низкого давления и низких температур (при режимах дезинсекции и высушивания архивных документов в сублимационной камере)
Гл. специалист ЛМРД, к.т.н. Дмитриева М.Б.
Вед. инженер ЛМРД, к.б.н. Калашникова К.А.
Вед. инженер ЛМРД Ефимова Э.Б.
Вед. специалист ЛМРД Титова Н.А.

## Slide 2: Загрузка документов в камеру для дезинсекциии
Режимы
T - 12 0С - 7 суток
0,2 мбар - 3 недели.

## Slide 3
Цель исследования
Оценка изменения основных физико-механических свойств разных видов бумаги под действием низкого давления и низких температур (при режимах дезинсекции и высушивания архивных документов в сублимационной камере)

## Slide 4
Образцы фильтровальной и реставрационной бумаги

## Slide 5: Измерение рН

## Slide 6: Измерение белизны

## Slide 7: Измерение сопротивления излому

## Slide 8: Измерение прочности на разрыв при растяжении

## Slide 9: Измерение прочности на разрыв при растяжении

## Slide 10: Климатическая камера

## Slide 11: Изменение белизны

## Slide 12: Изменение белизны

## Slide 13: Изменение белизны

## Slide 14: Изменение белизны

## Slide 15: Изменение pH

## Slide 16: Изменение pH

## Slide 17: Изменение pH

## Slide 18: Изменение pH

## Slide 19: Изменение сопротивления излому

## Slide 20: Изменение сопротивления излому

## Slide 21: Изменение сопротивления излому

## Slide 22: Изменение сопротивления излому

## Slide 23: Предел прочности - фильтровальная бумага
61 -75 мВ
6,0 – 7,5 сек

## Slide 24: Предел прочности - фильтровальная бумага + Vac
70 -93 мВ
6,5 – 8,2 сек

## Slide 25: Предел прочности - фильтровальная бумага + Vac +Age
56 -76 мВ
6,0 – 7,6 сек

## Slide 26: Предел прочности при растяжении

## Slide 27: Предел прочности при растяжении

## Slide 28: Предел прочности при растяжении

## Slide 29: Предел прочности при растяжении

## Slide 30
Вакуумирование и замораживание незначительно снижают значение рН
Вакуумирование и замораживание не вызывают изменений цвета
Вакуумирование и замораживание незначительно снижает сопротивление излому фильтровальной бумаги даже после искусственного старения
Вакуумирование и замораживание увеличивает сопротивление излому реставрационной бумаги
Вакуумирование и замораживание увеличивает прочность на разрыв при растяжении по всем трем показателям.
Основные выводы

## Slide 31
Режимы сублимационной камеры,
применяемые для дезинсекции и высушивания намокших архивных документов – вакуумировние и замораживание –
не оказывают негативного действия
на бумагу, а по некоторым параметрам улучшают прочностные характеристики целлюлозосодержащих материалов.

## Slide 32
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!